**Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Żwirowa**

- jezdnia bitumiczna szer. 4m długości 400m

- konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m2

- podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10 cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej

- pobocza 0,75m z mieszanki granitowej 0-31,5 gr. 15cm